《埋地排水排污用聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道系统》

“浙江制造”标准编制说明

1  项目背景

在欧洲，PP缠绕结构壁管道系统用于排水排污已超过20年，并取得良好应用实践效果。美国、澳大利亚也相继开发了PP缠绕结构壁管道系统；在国内PP缠绕结构壁管道系统的加工、应用在近几年才刚刚起步，2010年4月27日，由中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会、中国城镇供水排水协会排水专业委员会共同主办的“埋地排水排污用聚丙烯(PP)管道研讨会”在北京举行。更多的设备生产企业及管道生产企业开始关注，推动了聚丙烯缠绕壁管在国内的发展。

十二届全国人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，提出未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目，其中的实施创新驱动发展战略、推进农业现代化等都与PP管道行业密切相关，促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展，促进塑料管道应用市场的进一步拓展。同时随着国家对绿色环保产业的大力支持，未来聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道系统的销售必定是越来越大，同时进行聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道系统的质量要求进行严格的规范是必要的。

聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道在传统的生产过程中需要进行人工操作，对产品的质量把控效果较差，对此行业逐步出现自动化生产设备，还需要完善对冷却、切削、脱模、整修等处理，传统工艺都为人工判定和人工处理的，会严重影响产品质量性能，而现已有采用智能设备进行产品生产，对设备要求苛刻，需要进行多次检测。目前聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道的需求量越来越多，产品生产工艺要求越来越严格，生产也越来越往绿色制造和智能制造发展。

图1 埋地排水排污用聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道系统

目前国际上聚丙烯缠绕结构壁管以其显著的优点、先进的制造技术、自动焊接工艺以及简单方便的施工技术等优势。近十年来，逐渐引起世界许多国家的重视。在美国、德国、日本、英国、新西兰、澳大利亚、西班牙、土耳其、俄罗斯及中东地区等国家地区已经范围应用聚丙烯缠绕结构壁管，其主要产品广泛应用于市政工程、输水工程、输煤输气、农田灌溉工程，促进了这些国家的基础设施建设和经济发展。对产品的抗压以及连接强度方面要求越来越高，同时产品技术和生产方法不断改进优化。目前国内已经度过了行业发展的初期阶段，正在往高速发展阶段迈进，许多工程也表示希望能够使用该产品。由于城市化发展越来越快，埋地排水排污用聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道需求量越来越高，对产品的质量要求也越来越高，同时该产品应用范围大，利于产品发展。

目前全国可生产企业较少，且国标要求逐渐不适用快速发展的社会，现管道埋地越来越深，所受压力、弯折强度越来越高，从而对管道抗折弯、抗压能力以及回弹要求也越高。

该产品只有一个国家标准，GB/T 35451.2-2018《埋地排水排污用聚丙烯(PP)结构壁管道系统 第2部分：聚丙烯缠绕结构壁管材》，该标准制定的技术参数适用效果欠佳，不适应快速发展的市场要求，强度以及韧性要求需要提高。现埋地排水排污用聚丙烯缠绕结构壁管系统主要应用于市政工程、农田水利、煤炭运输、化学领域、特殊地带，这些都对其埋地深度要求高。

因此，亟需制定《埋地排水排污用聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道系统》“浙江制造”标准强化行业标准不足之处，该标准的制定将规范行业发展，树立行业标杆，促进浙江省相关产业快速健康发展。

2  项目来源

由宏升塑胶（杭州）有限公司向浙江省品牌建设联合会提出申请，经立项论证通过并印发了浙品联〔2021〕6号《关于发布2021 年第二批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划的通知》，项目名称：《埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统》。在标准研讨过程中，专家建议对照国标把标准名称修改为《埋地排水排污用聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道系统》，以明确界定产品范围,经牵头单位与品联会沟通进行更改。

3  标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1 本标准牵头组织制订单位：浙江省塑料行业协会。

3.1.2 本标准主要起草单位：宏升塑胶（杭州）有限公司。

3.1.3 本标准参加起草单位：浙江省塑料行业协会、安吉永高管业有限公司、杭州浙塑环保科技有限公司。

3.1.4 本标准起草人为：郁世超、汪建萍、王茂民、裘春荣、吴帅鹏、刘安铭、俞春江。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

- 调研及立项阶段

完成相关标准的收集及国外知名企业标准和相关资料的翻译和收集，同时完成了国内外先进产品技术指标的对比分析和检验检测分析，初步形成标准草案，进行项目申报立项。

- 成立标准工作组

根据省品联下达的“浙江制造”标准《埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统》制订计划，主起草单位宏升塑胶（杭州）有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了标准研制的重点方向。

- 研制计划

2021年1月，开始调研阶段：宏升塑胶（杭州）有限公司选派工程师和专业人员成立标准调研组，对现场生产进行调研，同时，广泛听取客户意见和建议，召开内部讨论会，编制了标准各工作阶段的任务、时间、人员的要求进度表。按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。具体如下：

（1）、2021年2月到5月，资料收集和调研。工作组收集、统计近年来聚丙烯缠绕结构壁管产品检验数据和国内有代表性客户供货合同中的技术要求，为制定标准打下基础，形成标准工作组讨论稿。

（2）、2021年7月，标准组织牵头单位召开标准启动会暨研讨会，邀请大专院校、科研机构、检测机构、同行、上下游供应商等各方专家来参加标准启动会暨研讨会，完善标准草案和编制说明，形成标准征求意见稿。

（3）、2021年8月，标准意见征集，对反馈的意见进行汇总。工作组对所有意见进行分析，提出了采纳、部分采纳与不采纳的处理，形成标准送审稿。

（4）、2021年  月，标准评审。标准起草工作组根据“浙江制造”标准的定位，国内一流、国际先进的要求，邀请检测、认证、用户、科研院校及标准化专家等，对标准进行评审。工作组对评审中专家提出的意见进行完善与修改，最终形成标准报批稿。

3.2.2 征求意见【根据后续研制情况进行补充】

xx。

3.2.3 专家评审【根据后续研制情况进行补充】

xx

3.2.4 标准报批【根据后续研制情况进行补充】

xx

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准研制工作组充分遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”五性并举的编制原则，充分考虑到先进企业的技术水平，注重标准的可操作性、可认证性。此外，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1—2020）的规范和要求撰写。

另外，本标准也充分遵循了浙江制造团体标准作为包含产品全生命周期的综合性团体标准的理念和国内一流国际先进的编制原则进行编制。

4.2  主要内容

标准主要内容包括：埋地排水排污用聚丙烯(PP)缠绕结构壁管道系统的术语和定义、符号和缩略语、基本要求、管材分类、结构型式和连接方式、技术要求、检验方法、检验规则、标志、运输和贮存、质量承诺。其中基本要求涵盖了设计研发、原材料、工艺装备、检验检测四方面，技术要求包括外观要求、尺寸、机械性能、物理性能、系统适用性等指标，外观要求包括表面和内壁缺陷2项指标；原料性能包括弯曲模量、熔体质量流动速率、氧化诱导时间3项指标；尺寸包括内径、壁厚、长度、承插口壁厚要求4项指标；物理性能包括环刚度、环柔性、冲击性能、熔接处拉伸力和焊接处拉伸力5项指标；系统适用性包括密封圈密封性、焊接接头拉伸力2项指标。

- 按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规范和要求撰写。

- 主要参考标准和技术规范：

GB/T 35451.2—2018《埋地排水排污用聚丙烯(PP)结构壁管道系统 第2部分：聚丙烯缠绕结构壁管材》

ISO 8773：2006《无压地下废水和污水排放塑料管道系统聚丙烯（PP）》

根据以上国家标准、国际标准的技术要求指导标准研制，

同时：

考虑了：企业的检测能力和实验的可重复性。

结合了：浙江制造的定位理念以及研制要求。

4.3 主要内容确定依据

4.3.1 基本要求

标准起草工作组主要以聚丙烯(PP)结构壁管道系统调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺装备、检验检测等内容。

4.3.2 技术要求

本标准主要以GB/T 35451.2—2018《埋地排水排污用聚丙烯(PP)结构壁管道系统 第2部分：聚丙烯缠绕结构壁管材》标准指标作为基础并进行对比，同时，项目组结合ISO 8773：2006《无压地下废水和污水排放塑料管道系统 聚丙烯（PP）》标准的指标，对聚丙烯缠绕结构壁产品核心指标进行规定，包括外观和颜色、尺寸、厚度、密度、弯曲模量、熔体流动速率、氧化诱导时间、物理性能、密封性能，共计9项。

4.3.3检验方法

相关检验项目均按照对应国家标准、国际标准要求进行确定。

4.3.4检验规则

标准规定了出厂检验和型式检验，并规定了检验要求和判定规则。

4.3.5  标志、包装、运输及贮存

结合标准规定了标志、包装、运输及贮存的要求。

4.3.6  质量承诺

主要以企业实际及工作组调研情况为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容：

- 接到用户投诉后，制造商承诺在24小时内响应。

- 自生产之日起，在正常运输、贮存和使用条件下，产品储存期为2年。

5 标准先进性体现

5.1 型式试验内规定的所有指标对比分析情况。（与同类国际、国家标准对比，国内外关键指标对比分析）

以主要起草单位研制的《埋地排水排污用聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道系统》标准所有核心技术指标均达到了GB/T 35451.2-2018《浇铸型工业有机玻璃板材》、ISO 8773：2006《无压地下废水和污水排放塑料管道系统 聚丙烯（PP）》。另外，根据客户的要求，新增DN3800、DN4000规格尺寸得相关数据等核心指标，提升熔接处拉伸力、焊接处拉伸力、环柔性、原材料熔体流动速率、原材料氧化诱导时间、原材料弯曲模量等指标，保证产品质量的同时，充分体现了本产品的先进性，真正做到了国内一流，国际先进。（见表1）

表1：各标准性能先进性对比表

| 项目 | 本标准 |  |  | GB/T 35451.2—2018 |  | ISO 8773:2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔接处的拉伸力，N | DN/ID＜400 mm 400 mm≤DN/ID＜600 mm 600 mm≤DN/ID＜800 mm 800 mm≤DN/ID＜2 000 mm 2 000 mm≤DN/ID＜2 500 mm DN/ID＞2 500mm |  | 最小拉伸力： 760 1 020 1 320 1 520 1 820 2 840 | DN/ID＜400 mm 400 mm≤DN/ID＜600 mm 600 mm≤DN/ID＜800 mm 800 mm≤DN/ID＜2 000 mm 2 000 mm≤DN/ID＜2 500 mm DN/ID＞2 500mm | 最小拉伸力: 380 510 760 1 020 1 428 2 040 | / |
| 焊接接头拉伸力，N | DN/ID＜400 mm 400 mm≤DN/ID＜600 mm 600 mm≤DN/ID＜800 mm 800 mm≤DN/ID＜2 000 mm 2 000 mm≤DN/ID＜2 500 mm DN/ID＞2 500mm |  | 最小拉伸力： 760 1 020 1 320 1 520 1 820 2 840 | DN/ID＜400 mm 400 mm≤DN/ID＜600 mm 600 mm≤DN/ID＜800 mm 800 mm≤DN/ID＜2 000 mm 2 000 mm≤DN/ID＜2 500 mm DN/ID＞2 500mm | 最小拉伸力: 380 510 760 1 020 1 428 2 040 | / |
| 环柔性 | 50%，试样无分层、无反向弯曲、无破裂 |  |  | 30%，试样无分层、无反向弯曲、无破裂 |  | / |
| 熔体质量流动速率 | ≤0.6 g/10min |  |  | ≤1.5 g/10min |  | / |
| 氧化诱导时间 | ≥25 min |  |  | ≥20 min |  | / |
| 弯曲模量 | 1600 MPa~1900MPa |  |  | 1500 MPa~1900MPa |  | / |
| 几何尺寸 | 公称尺寸 DN/ID | 最小平均内径 dim，min | 壁厚 | 无公称尺寸≥3600 数据 |  | 无公称尺寸≥3600 数据 |

- 提升产品的应用范围，增加了产品型号

单位为毫米

| 公称尺寸 DN/ID | 最小平均内径 dim，min | 壁厚 |  | 最小接合长度a Amin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A型 e5，min | B型 e4，min |  |
| 3 800 | 3 785 | 5.0 | 10.0 | — |
| 4 000 | 3 985 | 5.0 | 10.0 | — |

提升说明：浙江制造标准增加了DN3800、DN4000规格及指标，国家标准没有此规格的指标，浙江制造标准优于国家标准，可以扩宽市场的应用范围，使产品的规格更加完善。

2、提升氧化诱导时间：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 氧化诱导时间 | 25min |

提升说明：浙江制造标准氧化诱导时间25min，国家标准20min，浙江制造标准优于国家标准，提升抗老化性能，使产品的稳定性更好，产品的使用寿命更久。

- 提升熔接处拉伸力和焊接处拉伸力

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 熔接处拉伸力 | 在DN/ID＜400 mm，最小拉伸力760N；在400 mm≤DN/ID＜600 mm，最小拉伸力1020N；在600 mm≤DN/ID＜800 mm，最小拉伸力1320N；在800 mm≤DN/ID＜2000 mm，最小拉伸力1520N；在2000 mm≤DN/ID＜2500 mm，最小拉伸力1820N；在DN/ID＞2500mm，最小拉伸力2840N |
| 焊接处拉伸力 | 在DN/ID＜400 mm，最小拉伸力760N；在400 mm≤DN/ID＜600 mm，最小拉伸力1020N；在600 mm≤DN/ID＜800 mm，最小拉伸力1320N；在800 mm≤DN/ID＜2000 mm，最小拉伸力1520N；在2000 mm≤DN/ID＜2500 mm，最小拉伸力1820N；在DN/ID＞2500mm，最小拉伸力2840N |

提升说明：浙江制造标准熔接处拉伸力和焊接处拉伸力在DN/ID＜400 mm，最小拉伸力760N；在400 mm≤DN/ID＜600 mm，最小拉伸力1020N；在600 mm≤DN/ID＜800 mm，最小拉伸力1320N；在800 mm≤DN/ID＜2000 mm，最小拉伸力1520N；在2000 mm≤DN/ID＜2500 mm，最小拉伸力1820N；在DN/ID＞2500mm，最小拉伸力2840N，国家标准在DN/ID＜400 mm，最小拉伸力380N；在400 mm≤DN/ID＜600 mm，最小拉伸力510N；在600 mm≤DN/ID＜800 mm，最小拉伸力760N；在800 mm≤DN/ID＜2000 mm，最小拉伸力1020N；在2000 mm≤DN/ID＜2500 mm，最小拉伸力1428N；在DN/ID＞2500mm，最小拉伸力2040N；浙江制造标准优于国家标准，提升熔接处和焊接处额拉伸力，使管道更加坚固、稳定，可有效抵抗整体管网轴向收缩形变，防止轴向收缩造成的管道断裂等现象发生，从而使整体管网的稳定性更好。

- 提升原材料的弯曲模量指标：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 弯曲模量 | ≥1600MPa |

提升说明：浙江制造标准弯曲模量为≥1600MPa，国家标准弯曲模量为≥1500MPa，浙江制造标准优于国家标准，提升产品的物理性能， 从而提升产品的质量。

- 提升原材料的熔体流动速率指标：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 熔体流动速率 | ≤0.6/（g/10min） |

提升说明：浙江制造标准熔体流动速率≤0.6/（g/10min），国家标准熔体流动速率≤0.6/（g/10min），浙江制造标准优于国家标准，通过提升原材料的性能指标，从而提升产品的质量。

- 提升环柔性指标

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 环柔性 | 50% |

提升说明：浙江制造标准环柔性指标为50%，国家标准环柔性指标为30%。本标准优于国家标准，提高管材的适用范围，有效提升管材抵抗地质沉降、地壳运动等作用力的影响。

5.2 基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。)

——设计研发

应具有设备对产品的原材料、生产工艺、质量的潜在失效模式进行系统分析，有一套完整生产工艺标准卡，充分考虑产品在生产、运输和使用过程中所涉及到困难及问题，制作相应的预防措施。具有管道系统设计能力，对挤出模具结构进行建模及结构优化的设计能力，对每道工艺流程都能融合，对不匹配的进行修正及提高，使生产效能达到最佳。生产企业必须有一套完整的安装施工规范标准。

说明：可满足国内外客户对产品设计构造，技术参数，性能指标的要求；通过产品自主设计和开发，提高生产效率和产品质量。

——原材料

- 生产管道系统以高模量共聚聚丙烯为主要原料，其他仅可添加为提高其性能所必需的添加剂，聚丙烯树脂含量（质量分数）应在95%以上，允许使用不超过5%的工厂未被污染的回用料。原料性能应符合表2中的要求。

表2 原料性能

| 序号 | 项目 | 要求 |  | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础树脂 | 材料 |  |  |  |
| 1 | 密度ρ/（kg/m3） | 895≤ρ≤915 | 895≤ρ≤920 | 试验温度 | 23 ℃ | GB/T 1033.1—2008，A法 |
| 2 | 灰分/% | ≤1.0 | ≤3.0 | 试验温度 | （850±50）℃ | GB/T 9345.1—2008 |
| 3 | 弯曲模量/MPa | ≥1 600 | ≥1 600 | 试验温度 | 23 ℃ | GB/T 9341—2008 |
| 4 | 拉伸强度/MPa | ≥25 | ≥25 | — | — | GB/T 1040.2—2006 |
| 5 | 静液压强度a（80 ℃、140 h） | 无破坏、无渗漏 |  | 试验温度环应力试验时间 | 80 ℃ 4.2 MPa 140 h | GB/T 6111—2018 采用A型密封接头 |
| 6 | 静液压强度a（95 ℃、1 000 h） | 无破坏、无渗漏 |  | 试验温度环应力试验时间 | 95 ℃ 2.5 MPa 1 000 h | GB/T 6111—2018 采用A型密封接头 |
| 7 | 熔体质量流动速率/（g/10min） | ≤0.6 | ≤0.6 | 试验温度 负荷质量 | 230 ℃ 2.16 kg | GB/T 3682—2018（所有部分） |
| 8 | 氧化诱导时间/min | ≥25 | ≥25 | 试验温度 | 200 ℃ | GB/T 19466.6—2009 |
| 注：根据不同材质与环刚度，弯曲模量一般在1 600 MPa~1 900 MPa之间。 |  |  |  |  |  |  |
| a应以相同材料制成的实壁管进行测试。 |  |  |  |  |  |  |

说明：对原材料的弯曲模量、熔体质量流动速率、氧化诱导时间进行提升，弯曲模量与管材的韧性及抗压性能呈正相关，性能越优使用效果越佳，弯曲模量从1 500 MPa~1 900 MPa提升到1 600 MPa~1 900 MPa，进而可提升成品的物理性能。同时原材料熔体质量流动速率、氧化诱导时间是保证产品质量稳定性的重要指标，熔体质量流动速率越小原料性能越好，氧化诱导时间从原有的20min提升到25min，使产品的稳定性能得到提升。将熔体质量流动速率，从小于等于1.5 g/10min降低到小于等于0.6 g/10min，通过提升原材料的性能指标，从而提升产品的质量。

——工艺设备

- 应具有管材生产的螺杆长经比36：1的单螺杆挤出生产线设备。管材生产加工应配备全自动原料烘干、供料，具备同牌号原材料自制焊条。

说明：明确了产品制造所需的工艺装备，保证产品质量，提高生产效率。

——检验检测

- 应具备对原材料的密度、熔体质量流动速率、氧化诱导时间等性能的检测设备。具备对管材的环刚度、环柔性、冲击性的检测设备。

- 应具备对密度、熔体质量流动速率、氧化诱导时间、环刚度、环柔性、冲击性能的检测能力。

说明：针对原料、半成品、成品产品的全流程性能检测，提升产品的可靠性及产品适应性。

——质量承诺

- 自出厂之日起，在正常运输、贮存和使用条件下，产品保质期为2年。

- 接到用户投诉后，制造商承诺在24小时内响应。

说明：通过质量承诺，让客户安心使用产品，同时，满足客户对产品的使用要求。

5.3 标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明

智能制造说明：

- 在工艺和装备要求中，应配备助剂的自动称重系统和物料混配设备，一方面确保生产用的原辅材料混合均匀，一方面也减少粉尘的产生。

- 在工艺和装备要求中，应配备单螺杆挤出自动生产线设备，并配备原材料的密度、熔体质量流动速率、氧化诱导时间等性能检测设备。

绿色制造说明：

- 生产原料在全周期生产过程对人物无毒无害，能确保生产一线员工的安全生产，并对环境无污染。

- 产品生产过程不产生废水，冷却用水采用循环机制进行重复利用。同时生产过程无废气、无有毒有害物质产生。

6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

GB/T 35451.2—2018 《埋地排水排污用聚丙烯(PP)结构壁管道系统 第2部分：聚丙烯缠绕结构壁管材》

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

无。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 1033.1—2008  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1040.2—2006  塑料  拉伸性能的测定  第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 2035  塑料术语及其定义

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 35451.2-2018  埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第2部分:聚丙烯缠绕结构壁管材

GB/T 3682—2018（所有部分）  塑料  热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定

GB/T 6111  流体输送用热塑性塑料管道系统  耐内压性能的测定

GB/T 6671  热塑性塑料管材  纵向回缩率的测定

GB/T 8804.3—2003  热塑性塑料管材  拉伸性能测定  第3部分：聚烯烃管材

GB/T 8806  塑料管道系统  塑料部件  尺寸的测定

GB/T 9341  塑料  弯曲性能的测定

GB/T 9345.1—2008  塑料  灰分的测定  第1部分：通用方法

GB/T 9647  热塑性塑料管材  环刚度的测定

GB/T 11547 塑料 耐液体化学试剂性能的测定

GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法  时针旋转法

GB/T 18042  热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 19278  热塑性塑料管材、管件及阀门  通用术语及其定义

GB/T 19466.6—2009  塑料  差示扫描量热法（DSC）  第6部分：氧化诱导时间（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定

GB/T 21873  橡胶密封件  给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

7  社会效益

通过标准引导，促使埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统生产企业创新升级，增强自主创新能力，提高埋地排水排污用聚丙烯（PP）缠绕结构壁管道系统的性能和使用，减少环境污染，提高管材使用年限，提升我国聚丙烯缠绕结构壁管道产品行业的整体质量水平和国际竞争力。

传统管道结构简单，无法长时间掩埋地底，且结构稳定强度较差，从而加大社会发展难度及城市管道使用，同时每年定时更换会造成社会成本加大，同时避免老化、泄漏、抗压等问题。

对于传统埋地管材，在相同环刚度下，重量更轻，所采用的原料更少，成本自然也就更低，更适应市场需求使用。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

9  废止现行相关标准的建议

无

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

宏升塑胶（杭州）有限公司将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

本标准不涉及专利。

《埋地排水排污用聚丙烯(PP)缠绕结构壁管道系统》标准研制工作组

2021年7月16日